제 품 규 격 서

품 명	지휘본부용 에어텐트[A-TEN5672(PVC)]
참 고 사 진
□에어텐트 -프레임 재질 : 방수, 방염. 내압 0.3bar 이상 견딜 수 있어야 함. 두께0.7∓0.05mm, 무게850g/m2. 인장강도 (ASTM D5034-09): 경사/위사 2 936./3 086 인열강도 (ASTM D1424-09): 경사/위사 11 450/ 7 725 접착강도 (ASTM D751-19):N25 mm 내수도 (AATCC TM 127): 1,000mBar 이상 방염성 (IS A 1322:1966): 방염2급 이상 -지붕재질 : 방수(발수), 방염, UV 처리된 원단. 600 Deniar Poly Oxford 소재에 PU피그먼트 3회 코팅처리, 무게 308g/yd, 두께 0.38mm 인장강도(ASTM D5034-09): N: 경사_1 794.6, 위사_1 1174.8 인열강도(ASTM D1424-09): cN 경사_6 090, 위사_4 110 내열성: 50℃ 12h 용융 및 탄화현상이 없을 것 내한성: -40℃ 12h 이상없을 것 내수도(AATCC 127:2014) : cmH2O 104.3 방화도(CPAI 84, SECTION 6 WALL&TOP MATERIAL:1995): 방염만족 -바닥재질 : 방수(발수), 방염, 비마모성 원단, 1,000 Deniar Nylon 소재에 PU 3회 코팅 처리, 무게 468g/yd, 두께 0.5mm 인장강도 : (ASTM D5034:2009): N. 경사_2 003.3, 위사_1 879.0 인열강도 : (ASTM D1424:2009): cN. 경사_10 400, 위사_9 660 내열성: 50℃ 12h 용융 및 탄화현상이 없을 것 내한성: -40℃ 12h 이상 없을 것 내수도(AATCC127:2014):cmH2O: 92 이상일 것 -제품설치시 크기 : 5600 × 7200 × 2700mm이상 -제품보관시 크기 : 1400 × 640 × 600mm이하 -튜브직경 : 주 기둥 250mm이하, 보조기둥 150mm이하 -무 게 : 110kg이하, 사용가능인원 : 20인, 텐트설치시간 : 2분 30초이내에 설치 가능하여야 함

□특징

-공기 주입만으로 설치가 가능하며, 모든 부품은 부착되어 있을 것

-프레임의 견고함을 위해 프레임은 수가공 본딩접착에 의한 접착 일 것.

-송풍기용 공기주입구는 전면 좌측 2개, 우측에 1개씩 설치

-과압방지용 안전밸브 부착 1개, 소방 공기호흡기 실린더 주입용 밸브1개부착

-안전밸브 1개 부착, 안전밸브는 파손 시 수리가 용이하도록 몸체와 베이스가 분리되는

Two component 타입이어야 함

-외부카바, 기둥, 바닥이 각각 분리가 되어 관리가 용이할 것

-양쪽면에 각 2개 이상의 방충망이 장착된 창문이 있을 것

-출입문은 안, 밖에서 개방할 수 있는 이중지퍼로 되어있을 것

-온·냉공 조 시스템 연결을 위해 양측면 각 1개(합 2개)의 공기통이 설치

-공기 주입은 텐트와 같이 공급되는 에어 블로어와 수동펌프로 주입 및 흡입을 겸할 수

있어야 함(해체가 용이하도록)

-방수성능의 배가를 위해 지붕 위에 한 겹의 지붕 원단이 추가로 부착되어 있을 것.

-외부 바람에 견디기 위해 앞, 뒤, 각 2개 양옆에 각 3개씩 총 10개의 고정 라인이 기둥에서부터

나와 있을 것

-텐트 내부의 상단, 양쪽 옆면에 D링에 연결된 줄이 3개 연결되어 있을 것.

□ 에어들것겸용매트

○ 규격

-외부재질 : T.P.U(친환경, 100% 리사이클가능 원단)

-내부재질 : 폴리에스터

-원단형태 : 이중공간지원단

-매트리스색상 : 그레이 또는 브라운

-제품설치시 크기 : 75(가로)× 200(세로)cmx 8cm

-제품보관시 크기 : 40(가로)× 55× 10cm이하

-1개의 무게 : 7kg이하

○ 특징

-에어텐트 내에서 사용 가능 할 것

-공기를 주입 할 수 있는 구조.

-원단은 친환경 소재로 인체에 무해하고 100% 리사이클링이 가능할 것.

-공기주입시 폴리에스터원사가 상하의 원단을 8cm로 유지 시켜주는 작용을 할 것.

-내부 폴리에스터원사는 매트리스를 견고하고 안정되고 튼튼하게 할 것.

-매트리스내부에 공기를 가득 넣었을때 폴리에스터원사는 매트리스를 휘거나 기울거나

틀어지지 않게 하는 작용을 할 것.

-제품의 내구성을 위해 100%수작업에 의한 제품생산을 할 것.

-공기주입용 밸브 1개 부착.

○ 구성품

-에어매트들것, 수리킷

□ 에어컨트롤펌프

-외부재질 : 폴리카보네이트
-무게: 1.85kg

-크기: 20x30x12cm
-전압: DC 12V 5A

-압력단계조정: 6단계 미세조정

-텐트내 공기기둥의 압력 자동 조정기능(공기 자동보충, 자동배출기능)

-전원, 압력 설정 버튼, LED 표시기능
-kc인증품

□ 에어블로어

-최대송풍량 : 2000l/분 이상( 송풍기를 이용하여 3분 이내에 설치 가능한 성능)

-설정해 놓은 압력에 도달하면 자동으로 송풍기가 멈추는 구조일 것

(텐트내의 압력을 감지하는 센서가 송풍기에 내장되어 있을 것)

-압력을 설정해 놓을 수 있는 장치가 있을 것

-공기를 넣는 곳과 빼는 곳이 별도로 있을 것.

-최고로 주입할 수 있는 압력이 0.35bar이상일 것

-최대전력 : 2000w

-전압 : 230v-50Hz

-무게 : 6 kg이하일 것

□ 구성품

- 에어텐트1, 에어블로어 1세트, 가방1, 수리킷트 1세트, 고정팩10개, 팩고정 전용 망치1, 용기주입용 연결호스 1세트(300bar용), 에어들것겸용매트2. 에어컨트롤 펌프 1개

〈납품조건〉

□ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다.

□ 교육에 소요되는 제반비용은 낙찰자자가 부담하는 것으로 한다.

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 원단 성적서 및 ISO 9001 : 2015 제출

□ 생산업체가 제조물에 대한 책임보험 가입 인증서 제출

□ 원단 성적서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 수요부서 마크 및 관서명 부착은 수요처 의사에 따라 디자인 부착

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건